中国硬铝合金的组织结构、特性及应用

牌号 热处理制度 组织结构 特性及应用 LY1 固溶处理：495~505ºC，20~30min，水淬。 自然时效：室温下4昼夜 在退火状态下由a固溶体、CuAl2、Mg2Si 等相组成，主要强化相是CuAl2和 Mg2Si相 Al-Cu-Mg系固溶处理+自然时效强化。塑性合格，强度中等，抗蚀性较低。用于制造中等强度和工作温度不超过100ºC的结构用铆钉 LY2 固溶处理：495~505ºC，水冷；人工时效： （1）165~175ºC，16h （2）185~195ºC，24h适用于抗蚀性高的制品 组成相为：a固溶体、S相（Al2CuMg）、 Al （Mn，Fe） Si （少量）、Al6（Fe，Mn）不溶亚稳相。尚有Cu2FeAl7、、Mg2Si 属Al-Cu-Mg系可热处理强化的硬铝合金，具有较高的强度和塑性，良好的抗热性和合格的焊接性。适用于制造工作温度为200~300ºC的涡轮喷气发动机轴向压气机叶和其他零件，采用190ºC时效，可提高抗蚀性，使合金可在海洋气氛中工作 LY10 固溶处理：515~520ºC，30~50 min，水冷； 人工时效：70~80ºC，24h； 自然时效：室温4昼夜 退火组织：a固溶体+CuAl2+Mg2Si+少量AlMnSiFe相。合金中主要强化相为CuAl2即θ相 是Al-Cu-Mg系硬铝合金，可进行固溶处理、人工时效（或自然时效）使合金强化。用于制造要求强度高的铆钉，但工作温度不得超过100ºC，否则晶间腐蚀倾向大 LY11 不完全退火；350~380ºC，1~3h，空冷； 完全退火：390~450ºC ，0.5~1h，260ºC空冷； 固溶处理及时效：500±5ºC，水冷；自然时效96 h 合金以a固溶体为基，主要强化相为θ相（CuAl2）、 S相（Al2CuMg）、Mg2Si（少量），尚有 AlMn-SiFe 和Al7Cu2Fe（不溶相） 属于Al-Cu-Mg系硬铝合金，经固溶处理和自然时效后具有较高强度和塑性，适用于制造中等强度的受力构件如框架、模锻的固定接头、螺旋桨桨叶等构件，应用广泛 LY12 不完全退火；350~380ºC，1~3h，空冷； 完全退火：390~450ºC ，0.5~1.5h，空冷； 固溶处理：490~503ºC，水冷； 时效： （1）自然时效，≥96 h （2）人工时效，190±5 ºC，6~12 h 合金以a固溶体为基体，以θ相（CuAl2）、 S相（Al2CuMg）为主要强化相。合金中的粗大质点及中等质点大多为杂质相，如（CuFeMn）Al6等。合金中弥散质点相；主要有人工时效析出S’相，尺寸<0.1µm，是主要强化相，对合金性能影响大 Al-Cu-Mg系可热处理强化硬铝合金，具有高强度，高温下软化倾向小，可用作受热部件；它有良好的成形能力和机加性能，但抗蚀性差。在航空工业中应用非常广泛，用于制造飞机主要承力构件，如蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、框架零件。为适应新机件需要，人工时效状态的薄板和型材，消除应力的部分规格厚板材，已研制成功和使用 LY16 不完全退火；350~380ºC，1~3h，空冷； 完全退火：390~450ºC ，0.5~1.5h缓冷至260ºC，空冷； 固溶处理：530~540ºC，水冷； 人工时效： （1）190ºC，18 h；空冷 （2）165ºC，10~16h，空冷 （3）210ºC ，12 h，空冷 以a固溶体为基体，以θ相（CuAl2）为主要强化相；此外，在退火状态下尚有杂质相如T（Al12 Mn2Cu）、Al3Ti、 AlSiMnFe相等 属于Al-Cu-Mg系可热处理强化硬铝合金，在250~350ºC具有高的持久强度，但室温强度低于LY12。它的热塑性好，焊接性优良。适于制造在250~350ºC工作的构件，如发动机叶片，以及容器、气密座舱、蒙皮等焊接件。合金在165ºC人工时效后，晶间腐蚀和SCC倾向大；现改为190ºC，18 h人工时效，综合性能好。适于制航空结构件 LY16-1 退火：370~380ºC ，1~2h炉冷至200ºC，空冷； 固溶处理：525~535ºC，水冷； 人工时效： （1）165ºC，12h；空冷 （2）175ºC，18h，空冷 （3）190ºC ，18 h，空冷 合金以a固溶体为基体，以CuAl2为主要强化相；其他为：T相（Al12 Mn2Cu）、Al3Ti等 是Al-Cu-Mg系可热处理强化硬铝合金，剪切强度优越，适合于200ºC以上温度长期使用，铆接性能良好，用于航天飞行器有关结构的铆接，例如，火箭，能满足设计要求，其他如耐热铆钉