| 中国 CHINA | 美国 THE UNITED STATES |
| --- | --- |
| L1-L6 、 L5-1 | 1070 、1060 、 1050 、 1030 、 1100 |
| LY11 、 LY12 、 LY1 | 2017 、 2024 、 2117 |
| LD10 、 LD5 | 2014 、 2214 |
| LD7 | 2618 |
| LD9 、 LD8 | 2018 、 2218 |
| LY16 、 LY17 | 2219 、 2021 |
| LF21 | 3003 |
| LF2 、 LF3 、 LF4 | 5052 、 5154 、 5083 |
| LF5 、 LF11 、 LF6 、 LF5-1 | 5456 、 5056 |
| LD2 、 LD2-1 、 LD2-2 、 LD30 、 LD31 | 6165 、 6061 、 6055 、 6063 |
| LC6 、 LC4 、 LC9 | 7001 、 7178 、 7075 |
| LC5 、 LC10 | 7076 、 7175 、 7079 |
| LD11 | 4032 |

| 中 国 新 旧 合 金 牌 号 对 照 表 （GB/T 3190-1996） |
| --- |
| 新 牌 号 | 旧 牌 号 | 新 牌 号 | 旧 牌 号 | 新 牌 号 | 旧 牌 号 |
| 1A99 | 原LG5 | 2B12 | 原LY9 | 3003 | － |
| 1A97 | 原LG4 | 2A13 | 原LY13 | 3103 | － |
| 1A95 | － | 2A14 | 原LD10 | 3004 | － |
| 1A93 | 原LG3 | 2A16 | 原LY16 | 3005 | － |
| 1A90 | 原LG2 | 2B16 | 曾用Ly16-1 | 3105 | － |
| 1A85 | 原LG1 | 2A17 | 原LY17 | 4A01 | 原LT1 |
| 1080 | － | 2A20 | 曾用LY20 | 4A11 | 原LD11 |
| 1080A | － | 2A21 | 曾用214 | 4A13 | 原LT13 |
| 1070 | － | 2A25 | 曾用225 | 4A17 | 原LT17 |
| 1070A | 代L1 | 2A49 | 曾用149 | 4004 | － |
| 1370 | － | 2A50 | 原LD5 | 4032 | － |
| 1060 | 代L2 | 2B50 | 原LD6 | 4043 | － |
| 1050 | － | 2A70 | 原LD7 | 4043A | － |
| 1050A | 代L3 | 2B70 | 曾用LD7－1 | 4047 | － |
| 1A50 | 原LB2 | 2A80 | 原LD8 | 4047A | － |
| 1350 | － | 2A90 | 原LD9 | 5A01 | 曾用2101、LF15 |
| 1145 | － | 2004 | － | 5A02 | 原LF2 |
| 1035 | 代L4 | 2011 | － | 5A03 | 原LF3 |
| 1A30 | 原L4－1 | 2014 | － | 5A05 | 原LF5 |
| 1100 | 代LF5－1 | 2014A | － | 5B05 | 原LF10 |
| 1200 | 代L5 | 2214 | － | 5A06 | 原LF6 |
| 1235 | － | 2017 | － | 5B06 | 原LF14 |
| 2A01 | 原LY1 | 2017A | － | 5A12 | 原LF12 |
| 2A02 | 原LY2 | 2117 | － | 5A13 | 原LF13 |
| 2A04 | 原LY4 | 2218 | － | 5A30 | 曾用2103、LF16 |
| 2A06 | 原LY6 | 2618 | － | 5A33 | 原LF33 |
| 2A10 | 原LY10 | 2219 | 曾用LY19、147 | 5A41 | 原LT41 |
| 2A11 | 原LY11 | 2024 | － | 5A43 | 原LF43 |
| 2B11 | 原LY8 | 2124 | － | 5A66 | 原LT66 |
| 2A12 | 原LY12 | 3A21 | 原LF21 | 5005 | － |
| 5019 | － | 6B02 | 原LD2－1 | 7A09 | 原LC9 |
| 5050 | － | 6A51 | 曾用651 | 7A10 | 原LC10 |
| 5251 | － | 6101 | － | 7A15 | 曾用LC15、157 |
| 5052 | － | 6101A | － | 7A19 | 曾用919、LC19 |
| 5154 | － | 6005 | － | 7A31 | 曾用183-1 |
| 5154A | － | 6005A | － | 7A33 | 曾用LB733 |
| 5454 | － | 6351 | － | 7A52 | 曾用LC52、5210 |
| 5554 | － | 6060 | － | 7003 | 原LC12 |
| 5754 | － | 6061 | 原LD30 | 7005 | － |
| 5056 | 原LF5－1 | 6063 | 原LD31 | 7020 | － |
| 5356 | － | 6063A | － | 7022 | － |
| 5456 | － | 6070 | 原LD2－2 | 7050 | － |
| 5082 | － | 6181 | － | 7075 | － |
| 5182 | － | 6082 | － | 7475 | － |
| 5083 | 原LF4 | 7A01 | 原LB1 | 8A06 | 原L6 |
| 5183 | － | 7A03 | 原LC3 | 8011 | 曾用LT98 |
| 5086 | － | 7A04 | 原LC4 | 8090 | － |
| 6A02 | 原LD2 | 7A05 | 曾用705 | － | － |
| 注意： （1）“原”是指化学成分与新牌号等同，且都符合GB3190－82规定的旧牌号。 （2）“代”是指与新牌号的化学成分相近似，且都符合GB3190－82规定的旧牌号。 （3）“曾用”是指已经鉴定，工业生产时曾经用过的牌号，但没有收入GB3190－82中。 |