### 常用鑄造鋁合金的熱處理工藝規範表

| 合金 代號 | 熱處理 代號 | 淬火工藝 | 時效或退火工藝 | 用途舉例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加熱 溫度 /℃ | 保顯 時間 /h | 冷郤介質 (水) 顯度 /℃ | 加熱 溫度 /℃ | 保顯 時間 /h | 冷郤 方法 |  |
| ZL101 | T1 | - | - | - | 230 ± 5 | 7 ~ 9 | 空冷 | 能改善破切削加工性 |
|  | T4 | 535 ± 5 | 2 ~ 6 | 60 ~ 100 | - | - | - | 要求高塑性的零件 |
|  | T5 | 535 ± 5 | 2 ~ 6 | 60 ~ 100 | 155 ± 5 | 2 ~ 7 | 空冷 | 要求提高屈服強度和硬度的零件 |
|  | T6 | 535 ± 5 | 2 ~ 6 | 60 ~ 100 | 255 ± 5 | 7 ~ 9 | 空冷 | 要求高強度和高硬度零件 |
|  | T7 | 535 ± 5 | 2 ~ 6 | 60 ~ 100 | 250 ± 5 | 2 ~ 4 | 空冷 |  |
| ZL102 | T2 | - | - | - | 290 ± 10 | 2 ~ 4 | 空冷 | 輕載荷的零件 |
| ZL103 | T1 | - | - | - | 180 ± 5 | 3 ~ 5 | 空冷 | 輕載荷的零件 |
|  | T2 | - | - | - | 290 ± 10 | 2 ~ 4 | 空冷 | 要求尺吋穩定並消除應力的零件 |
|  | T5 | 515 ± 5 | 3 ~ 6 | 60 ~ 100 | 175 ± 5 | 3 ~ 5 | 空冷 | 在低於175℃下工作的重載荷零件 |
|  | T7 | 515 ± 5 | 3 ~ 6 | 60 ~ 100 | 230 ± 5 | 3 ~ 5 | 空冷 | 在175 ~ 250℃工作的零件 |
|  | T8 | 510 ± 5 | 3 ~ 6 | 60 ~ 100 | 230 ± 5 | 3 | 空冷 | 要求有塑性的零件 |
| ZL104 | T1 | - | - | - | 175 ± 5 | 5 ~ 15 | 空冷 | 受中等載荷的零件 |
|  | T6 | 535 ± 5 | 2 ~ 6 | 60 ~ 100 | 175 ± 5 | 10 ~ 15 | 空冷 | 受重載荷的零件 |
| ZL105 | T1 | - | - | - | 180 ± 5 | 5 ~ 10 | 空冷 | 受中等載荷的零件 |
|  | T5 | 525 ± 5 | 3 ~ 5 | 100 | 160 ± 5 | 3 ~ 5 | 空冷 | 受中等載荷的零件 |
|  | T6 | 525 ± 5 | 3 ~ 5 | 60 ~ 100 | 180 ± 5 | 5 ~ 10 | 空冷 | 受重載荷的零件 |
|  | T7 | 525 ±5 | 3 ~ 5 | 60 ~ 100 | 240 ± 10 | 3 ~ 5 | 空冷 | 在較高溫度下工作的零件，如氣缸頭 |
| ZL107 | T6 | 515 ±5 | 10 | 60 ~ 100 | 155 ± 5 | 10 | 空冷 | - |
| ZL108 | T1 | - | - | - | 200 ± 10 | 10 ~ 14 | 空冷 | - |
|  | T6 | 516 ± 5 | 3 ~ 8 | 60 ~ 80 | 205 ± 5 | 6 ~ 10 | 空冷 | 重載荷高溫下工作的零件，如大馬力柴油活塞 |
| ZL109 | T6 | 500 ± 5 | 5 | 80 | 185 ± 5 | 16 | 空冷 | 高溫、高速、大馬力活塞 |
| ZL110 | T1 | - | - | - | 210 ± 10 | 10 ~ 16 | 空冷 | 高溫下工作的活塞及其他零件 |
|  | T4 | 分級加熱 535 ± 5 545 ± 5 | 7 ~ 9 7 ~ 9 | 60 ~ 100 | - | - | - | 要求高塑性的鑄件 |
|  | T5 | 分級加熱 535 ± 5 535 ± 5 | 7 ~ 9 7 ~ 9 | 60 ~ 100 | 175 ± 5 | 3 ~ 5 | 空冷 | 要求高屈服極限的零件 |
|  | T2 | - | - | - | 290 ± 10 | 3 | 空冷 | 消除應力穩定尺吋的零件 |
|  | T6 | 510 ± 5 | 12 | 80 ~ 100 | 155 ± 5 (S) 175 ± 5 (J) | 10 ~ 14 7 ~ 14 | 空冷 | 要求高強度高硬度的零件 |
|  | T7 | 510 ± 5 | 3 ~ 5 | 80 ~ 100 | 200 ~ 250 | 3 | 空冷 | 高溫下工作的零件，如活塞 |
|  | T4 | 515 ± 5 | 10 ~ 15 | 60 ~ 100 | - | - | - | 要求高強度高塑性的零件 |
|  | T5 | 515 ± 5 | 10 ~ 15 | 60 ~ 100 | 150 ± 5 | 2 ~ 4 | 空冷 | 要求高屈服極限高硬度的零件 |
|  | T4 | 435 ± 5 | 6 ~ 20 | 80 ~ 100 或 60℃油 | - | - | - | 要求耐蝕和承受沖擊載荷的零件 |
|  | T1 | - | - | - | 170 ± 5 | 4 ~ 6 | 空冷 | - |
|  | T2 | - | - | - | 290 ± 5 | 3 | 空冷 | 消除應力穩定尺吋的零件 |
|  | T1 | - | - | - | 180 ± 5 或室溫 | 10 21天 | 空冷 | - |