常见铝合金材料及应用

系列 典型合金 产品应用 特性

1xxx系 1235 铝薄膜料 良好可塑性、抗腐蚀性

可焊接性及导电导热性能

1050 化妆品盖、储存容器、铭牌、导电体、印刷版、包装及绝热铝箔、热交换器

1145 包装及绝热铝箔、热交换器

1100 热交换器、化工设备、贮存容器、印刷版、铭牌、反光器具

2xxx系 2014 飞机结构件 强度高、良好的机械和切割性能

2017 机械零件、配件

2024 飞机结构件

3xxx系 3003 建筑材料、储存装置、散热片 良好的成形性能，高抗蚀性，比1xxx系合金强度高

3004 易拉罐罐身

5xxx系 5005 汽车部件，建筑部件 高强度、良好的抗蚀性

5052 集装箱、卡车、汽车部件、易拉罐盖

5182 易拉罐盖、汽车零部件

5083 船舶部件、交通运输设备、 模具材料

6xxx系 6061 汽车、机械、船舶用的管、棒、型 中等强度，良好的可变形性和抗腐蚀性

6063 机械部件、模具材料

7xxx系 7075 飞机部件、汽车部件、机械部件 强度最大的合金

8xxx系 8011 防盗盖 具有良好可塑性的特殊合金